kajian KUAT BENDING DAN KADAR AIR PADA KOMPOSIT              dari SEKAM PADI DAN SERAT BAMBU MENGGUNAKAN STATISTIK TAGUCHI

Joko Yunianto Prihatin

Program Studi Teknik Mesin

Akademi Teknologi Warga Surakarta

joko_ype@yahoo.com dan www.atw.ac.id

ABSTRAK

Kayu merupakan komoditi utama dalam pembuatan mebel yang berasal dari alam. Dewasa ini penyusutan hutan dunia telah mengkhawatirkan mencapai 80% (2007, Antaranews.com). Sehingga kebutuhan oksigen akan menurun karena tidak sesuai dengan upaya reboisasi. Disisi lain bambu memiliki kelebihan dalam hal masa panen yang lebih cepat berkisar 2–3 tahun. Sedangkan sekam padi adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan hasil pertanian yang pemanfaatannya selama ini hanya sebagai bahan pembantu dalam aktifitas produksi, maka nilai ekonomis sekam padi ini sangat rendah. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini dititik beratkan pada pembuatan komposit anyaman bambu dan sekam padi sebagai pengganti kayu dalam industri mebel. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen statistik taguchi, sehingga meghasilkan nilai kuat bending optimal 35,58N/mm2 dengan kadar air 0,334%. Kondisi optimal tersebut terdiri dari A3B2C2D1 Variasi anyaman Satin, Tekanan hidrolik 60N, Waktu pemanasan sebelum pengecoran pada suhu 105oC adalah 45 menit, dan Komposisi =                                  Resin 100 : Katalis 0,75.

Kata kunci:  kadar air, bending test, komposit, anyaman bambu, sekam padi.

ABSTRACT

Wood is a major commodity in the manufacture of furniture derived from nature. Today the world's forest depletion has been worrying about 80%(2007, Antaranews.com). So the need for oxygen will decrease because it is not in accordance with the efforts of reforestation. On the other hand bamboo has advantages in terms of a faster harvest time ranging from 2-3 years. While rice husk is waste generated from the processing of agricultural products that utilization so far only as auxiliary materials in the production activities, then the economic value of rice husk is very low. Based on the above problems, this research is focused on making bamboo woven composite and rice husk as wood substitute in furniture industry. This study uses the taguchi statistical experimental design, so as to generate strong optimum bending value of 35.58N / mm2 with moisture content of 0.334%. The optimum conditions consist of A3B2C2D1 Satin woven variations, Hydraulic pressure 60N, Heating time before casting at 105oC is 45 minute, and and Composition = Resin 100: Catalyst 0.75

Keywords: water content, bending test, composite, woven bamboo, rice husk

- PENDAHULUAN

Kayu merupakan komoditi utama dalam pembuatan mebel yang berasal dari alam. Disisi lain dewasa ini penyusutan hutan dunia telah mengkhawatirkan mencapai 80% (2007, Antaranews.com). Sehingga kebutuhan oksigen akan menurun karena tidak sesuai dengan upaya reboisasi. Sekam padi adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan hasil pertanian. Yang pemanfaatannya selama ini hanya sebagai bahan pembantu dalam aktifitas produksi, maka nilai ekonomis sekam padi ini sangat rendah. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis berupaya meningkatkan efisiensi mebel tersebut dengan pembuatan komposit dari material serat alam anyaman bambu dan sekam padi. Pada penelitian ini menggunakan pengikat berupa resin dan katalis yang didukung dengan perlakuan panas awal dan penerapan penekan cetakan sistem hidrolik. Sehingga komposit anyaman bambu dan sekam padi tersebut diharapkan mampu menggantikan kayu dalam industri permebelan tanpa mengurangi kualitas.

Penelitian komposit anyaman bambu dan sekam padi ini berfokus pada pokok bahasan perumusan masalah sebagai berikut :

- Berapa kuat bending optimal dari komposit anyaman bambu dan sekam padi tersebut ?

- Berapa kadar air optimal dari komposit anyaman bambu dan sekam padi tersebut ?

- Pada komposisi apa saja yang mampu menghasilkan kuat bending dan kadar air yang optimal.?

Dari perumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini diantaranya :

- Untuk  mengetahui kuat bending optimal dari komposit anyaman bambu dan sekam padi tersebut

- Untuk mengetahui kadar air optimal dari komposit anyaman bambu dan sekam padi tersebut.

- Untuk mengetahui komposisi apa saja yang mampu menghasilkan kuat bending dan kadar air yang optimal.

2.	METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Diagram Alir dan Desain Eksperimen

Variabel Terikat (Dependent Variable) yaitu variabel yang berpengaruh terhadap tekanan bending maksimal dan prosentase kadar air. Variabel Bebas (Independent Variable) jenis anyaman bambu, tekanan hidrolik, komposisi resin dengan katalis dan waktu temperatur perlakuan panas.

Tabel 1. Penentuan Variabel Bebas Pengujian

| No | Variabel bebas | Variasi | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Variasi anyaman | 1Polos,2Kaper,3Satin | 100% |
| B | Tekanan hidrolik | 1.50,2.60,3.70 | Kg/cm2 |
| C | Waktu pemanasan sebelum pengecoran pada suhu 1050C | 1.30,2.45,3.60 | menit |
| D | Komposisi = Resin : Katalis | 1.100:0,75,2.100:1,00, 3.100:1,25 | % |

Pelaksanaan penelitian ini dikerjakan dan disesuaikan berdasarkan jadwal kegiatan dengan langkah sebagai berikut:

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian Komposit Sekam Padi dan Anyaman Bambu.

2.2 Objek dan Alat Bahan Penelitian

Obyek penelitian ini anyaman bambu kaper dan  polos, sedangkan sekam padi yang dipakai adalah katul dengan mess 0.35mm.Dan pengerjaan pengujian dilakukan di laboratorium fluida Akademi Teknologi Warga Surakarta dengan penggunaan alat ukur dan alat pendukung yang berada di tempat. Selanjutnya pengujian bending dikerjakan di laboratorium material teknik mesin UNS surakarta.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian dan pengujian komposit papan ini antara lain meliputi :

- Komponen Utama pengujian ini terdiri dari Resin 108 poliester, katalis, anyaman bambu, sekam padi, dan air.

- Komponen Pendukung ini meliputi kunci inggris, kunci ring-pas 10mm, obeng plus dan minus 8mm, lem fox,gergaji tangan sunflag, pensil, spidol dan bolpen, kertas hvs A4, cutter kertas, malampet, kuas 1inchi, botol 600ml, tang dan ragum.

- Alat ukur meliputi Gelas ukur 800ml, timbangan digital 200gram ketelitian 0.01gr, Manometer tekan dengan dongkrak botol 3 ton, penggaris baja, oven dilengkapi waktu dan temperatur, stop watch, kaliper ketelitian 0,05, ayakan dengan mess 0,5mm

Gambar 2 dongkrak hidrolik, variasi anyaman bambu dan weight scale 200gram ketelitian 0.01gr

2.3 Kajian Pustaka

Berdasar penelitian terkait dalam upaya meningkatkan performa komposit diantaranya adalah

- Sukma Surya Kusumah, Bambang Subiyanto, Muh. Yusram  Massijaya, 2011, Rerata nilai keteguhan tekan searah tebal papan komposit dengan strip log core pada masing-masing pelapis yaitu papan dengan pelapis finir kayu karet sebesar 419,23 kgf/cm2, papan dengan pelapis bambu tali sebesar 422,02 kgf/cm2, papan dengan pelapis bambu betung sebesar 429,85 kgf/cm2, dan papan dengan pelapis bambu andong sebesar 444,23 kgf/cm2.

- Nasmi Herlina Sari, IGNK Yudhyadi, Emmy Dyah S, 2013, membahas bahwa Karakteristik Kekuatan Bending Kayu Komposit Polyester Diperkuat Serat Pandan Wangi dengan Filler Serbuk Gergaji Kayu terjadinya kecenderungan peningkatan kekuatan bending pada variasi panjang serat 15, 20, 25, 50 (mm) dengan rata-rata kekuatan bending secara berurutan masing-masing sebesar 56,7 Mpa, 67 Mpa, 90 Mpa dan 93.33 Mpa. Selanjutnya nilai terendah dimiliki oleh kayu komposit dengan panjang serat 100 mm yaitu sebesar 78.3Mpa. Sedangkan pada fraksi volume serat 30% dengan variasi panjang serat yang sama cenderung meningkat pada variasi panjang serat 15 mm, 20 mm dan 25 mm secara berurutan yaitu sebesar 77 Mpa, 86.1 Mpa, dan 93.6 Mpa tetapi kayu komposit dengan panjang 50 mm dan 100 mm cenderung menurun dengan nilai kekuatan bending berurutan yaitu sebesar 76.11 Mpa dan 73.6 Mpa.

- Agus Budiman, Sugiman, 2016 membahas bahwa Kekuatan bending cenderung meningkat dengan meningkatnya fraksi volume sekam padi sampai 20%, menurun. Fraksi volume sekam padi tidak berpengaruh singifikan pada modulus bending.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, pada kajian ini lebih dititikberatkan pada analisa hasil nilai kuat bending dan kadar air yang optimal dari komposit papan mebel tersebut berdasarkan penggunaan variasi panas perlakuan bahan, jenis anyaman bambu, tekanan cetakan, dan variasi perbandingan katalis resin

3.	HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengujian bending dilakukan di laboratorium teknik mesin UNS surakarta tersebut sesuai dengan ASTMd790-92 (Gibson,1994) seperti gambar berikut ?

………………………………………………….(1)

dimana:

S = Tegangan bending ( N/mm2 )

d = Tebal / Depth ( mm )

P = Beban / Load ( N )

L = Panjang Span / Support span ( mm )

b = Lebar / Width ( mm )

Gambar 3 Proses Pengujian Bending

Tabel 2. MOR (N/mm2) dari perhitungan Fmak (N) dari hasil pengujian bending v=10mm/mnt

| Exp.No | A | B | C | D | MOR (N/mm2) | SNR Ltb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Rerata |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.42 | 39.59 | 35.45 | 37.48 | 31.45 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 65.59 | 69.73 | 61.84 | 65.72 | 36.32 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25.23 | 28.38 | 24.24 | 25.95 | 28.23 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29.57 | 33.32 | 27.99 | 30.29 | 29.56 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 42.88 | 44.66 | 40.52 | 42.69 | 32.59 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27.39 | 27.59 | 23.26 | 26.06 | 28.25 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 41.55 | 43.13 | 35.64 | 40.11 | 31.97 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 55.57 | 58.92 | 49.46 | 54.65 | 34.68 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 55.78 | 57.75 | 51.05 | 54.86 | 34.75 |

Selanjutnya nilai kadar air ditentukan berdasarkan berat spesimen awal dan setelah dioven pada suhu 105oC selama 30+30menit 2 sisi dan hasilnya dihitung dengan persamaan :

………………………………………….(2)

Tabel 3 Kadar Air Komposit Anyaman Bambu dan Sekam Padi

| Exp. No | A | B | C | D | Kadar Air (%) | SNR Stb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Rerata |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.009 | 0.018 | 0.046 | 0.0244 | 30.7171 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.019 | 0.039 | 0.082 | 0.0466 | 25.4629 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.029 | 0.018 | 0.194 | 0.0805 | 18.8859 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.048 | 0.012 | 0.147 | 0.0689 | 20.9736 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.043 | 0.019 | 0.226 | 0.0960 | 17.5140 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.051 | 0.019 | 0.227 | 0.0986 | 17.4205 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.011 | 0.019 | 0.228 | 0.0860 | 17.5621 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.028 | 0.026 | 0.191 | 0.0815 | 19.0040 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.056 | 0.022 | 0.068 | 0.0486 | 25.6234 |

Gambar  4 Fisik spesimen komposit anyaman bambu dan sekam padi sebelum dan                        setelah uji bending

Berdasarkan nilai optimasi kuat bending sesuai tabel efek tiap faktor diatas berada pada komposisi A3B2C2D1 atau faktor jenis anyaman satin, tekanan press cetakan 60kg/cm2 , waktu pemanasan awal 105oC selama 45 menit, dan perbandingan resin 100 dan katalis 0,75.

Tabel 4 Efek tiap Faktor Hasil Uji Bending

| Validasi SNR | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.9994 | 30.9948 | 31.4593 | 32.9284 |
| 2 | 30.1299 | 34.5300 | 33.5437 | 32.1809 |
| 3 | 33.8021 | 30.4066 | 30.9283 | 30.8221 |
| BIG | 33.8021 | 34.5300 | 33.5437 | 32.9284 |
| Min | 30.1299 | 30.4066 | 30.9283 | 30.8221 |
| SELISIH | 3.6722 | 4.1235 | 2.6154 | 2.1062 |
| Ranking Efek Tiap Faktor | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Optimasi A3B2C2D1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | Satin | 60 | 45 | 100 : 0.75 |

Nilai optimasi kadar air sesuai tabel efek tiap faktor diatas berada pada komposisi A2B3C3D3 atau faktor jenis anyaman kaper, tekanan press cetakan 70kg/cm2 , waktu pemanasan awal 105oC selama 60 menit, dan perbandingan resin 100 dan katalis 1,25

Tabel 5 Efek tiap Faktor Hasil Analisa Kadar Air

| Validasi SNR | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.0220 | 23.0843 | 22.3805 | 24.6182 |
| 2 | 18.6360 | 20.6603 | 24.0200 | 20.1485 |
| 3 | 20.7298 | 20.6433 | 17.9873 | 19.6211 |
| BIG | 25.0220 | 23.0843 | 24.0200 | 24.6182 |
| Min | 18.6360 | 20.6433 | 17.9873 | 19.6211 |
| SELISIH | 6.3859 | 2.4410 | 6.0326 | 4.9971 |
| Peringkat Efek Tiap Faktor | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Optimasi A2B3C3D3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Kaper | 70 | 60 | 100,1.25 |

Berdasarkan data hasil uji bending menunjukkan nilai optimasi pada komposisi A3B2C2D1 dan hasil kadar air penunjukkan nilai optimasi pada komposisi A2B3C3D3 adalah tidak sama atau artinya belum bisa diambil keputusan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji eksperimen konfirmasi dari kedua respon tersebut dan dilakukan pengujian untuk bisa diambil penentuan komposisi optimalnya.

Tabel uji 6 eksperimen konfirmasi EK Respon Bending dan Kadar Air                                               Komposit Anyaman Bambu dan Sekam Padi

| E.K | Ket. HasiL | A | B | C | D | MOR (Nm) | SNR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Rerata |  |
| 1 | Fmak | 3 | 2 | 2 | 1 | 304 | 300 | 311 |  |  |
|  | Mor |  |  |  |  | 59.923 | 59.135 | 61.303 | 60,12 | 35,58 |
|  | B.Awal | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,12 | 1,14 | 1,13 |  |  |
|  | B.Akhir |  |  |  |  | 1 | 0,9 | 0,7 |  |  |
|  | K.Air |  |  |  |  | 0,12 | 0,267 | 0,614 | 0,334 | 8,12 |
| 2 | Fmak | 2 | 3 | 3 | 3 | 265 | 238 | 248 |  |  |
|  | Mor |  |  |  |  | 52,236 | 46,913 | 48,885 | 49,34 | 33,84 |
|  | B.Awal | 2 | 3 | 3 | 3 | 1,25 | 1,11 | 1,15 |  |  |
|  | B.Akhir |  |  |  |  | 1 | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | K.Air |  |  |  |  | 0,25 | 0,388 | 0,438 | 0,358 | 8,71 |

Berdasarkan hasil uji eksperimen konfirmasi Respon Bending dan Kadar Air                            Komposit Anyaman Bambu dan Sekam Padi diatas menunjukkan nilai SNR EK1>EK2 kuat bending 35,58>33,84 dengan selisih 1,74 dan EK1<EK2 kadar air 8,12<8,71 dengan selisih 0,59. Hasil serupa juga diperoleh kemampuan reratanya EK1>EK2 kuat bending 60,12>49,34 dengan selisih 10,78 dan EK1<EK2 kadar air 0,334<0,358 dengan selisih 0,025. Sehingga dari kedua respon tersebut dapat diambil keputusan bahwa EK1 Eksperimen Konfirmasi pertama adalah terbaik atau nilai optimasinya. Berdasarkan Nilai keteguhan lentur papan komposit JAS No. 1516, 2003 JAS for Structural Plywood senilai 55N/mm2 tersebut belum tercapai dan masih relatif cukup rendah.

4.	KESIMPULAN

Berdasarkan  pada kajian komposit anyaman bambu dan sekam padi  ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Kuat bending optimal dari komposit anyaman bambu dan sekam padi adalah 35,58N/mm2

- Kadar air optimal dari komposit anyaman bambu dan sekam padi adalah 0,334%.

- Komposisi A3B2C2D1 Variasi anyaman Satin, Tekanan hidrolik 60kg/cm2, Waktu pemanasan sebelum pengecoran pada suhu 105oC adalah 45 menit, dan Komposisi = Resin 100 : Katalis 0,75 tersebut mampu menghasilkan kuat bending dan kadar air yang optimal

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Dirjend Ristek Dikti pada Simlitabmas Penelitian Dosen Pemula Tahun Realisasi 2017 dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ATW Surakarta atas semua dukungan dan konstribusinya sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	A.K Kaw. 1997, Mechanics of Composite Materials, CRS Press LLC, USA

[2]	Anonim,2007,  80% Kerusakan Hutan Dunia Akibat Industri, Antaranews.com,diunduh tanggal 11 maret 2013

[3]	Budiman.A, Sugiman, 2016, Karakteristik sifat mekanik komposit  serat bambu resin polyester tak jenuh dengan filler partikel sekam, Dinamika Teknik Mesin, Volume 6 No. 1 Juni 2016, ISSN: 2088-088X, e. ISSN: 2502-1729

[4]	Defoirdt N., Biswas S., De Vriese L., Tran L.Q.N., Van Acker J., Ahsan Q.,Gorbatikh L., Van Vuure A., Verpoest I.,2010, Assessment of the tensile properties of coir, bambu and jute fibre, Composites: Part A 41, pp. 588–595

[5]	Gibson, F, Ronald (1994). Principle Of Composite Material Mechanics, McGraw-Hill Inc.

[6]	Jones, M. R.,1975, Mechanics of Composite Material, Mc Graww Hill Kogakusha, Ltd.

[7]	Joshi dkk, 2004; Li dkk. 2008; Mukhopadhyay dkk. 2009, Serat Alam Mempunyai Keuntungan Antara Lain Kekuatan Spesifik dan Modulusnya Yang Tinggi, Densitas Rendah, Harga Rendah, Melimpah Di Banyak Negara, Emisi Polusi Yang Lebih Rendah dan Dapat Didaur Ulang

[8]	Krisdianto, Ginuk S. Agus I. 2000. Sari Hasil Penelitian Bambu. Himpunan Sari Hasil Penelitian Rotan dan bambu. Pusat Penelitian Hasil Hutan. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan

[9]	Kusumah S.S, Subiyanto B, Massijaya.M.Y, 2011,Optimasi Pembuatan Papan Komposit Berbahan Baku Limbah Kayu dan Bambu, Widyariset, Vol. 14 No.2, Agustus 2011

[10]	Sari N.H, Yudhyadi IGNK, Dyah E. 2013, Karakteristik Kekuatan Bending Kayu Komposit Polyester Diperkuat Serat Pandan Wangi dengan Filler Serbuk Gergaji Kayu, Jurnal Energi dan Manufaktur Vol.6 No.2, Oktober 2013: 95-205

# Text boxes

Analisa Grafik dan                                             Makro hasil uji bending

Pembuatan Spesimen Alat utama, pendukung, ukur

Penentuan Keputusan

dan Kesimpulan

Spesimen  ASTM 790-92

Analisa Statistik SNR dan

Efek Tiap Faktor Optimal

dari kedua Respon

Pengujian Bending =

MOR ASTMd790-92

Pengukuran Kadar Air = %

Penentuan Desain eksperimen Taguchi           4 Faktor 2 Level @3 replika

Perumusan Masalah : Kuat Tekan dan Kadar Air

Analisa perkembangan dan permasalahan plywood

Studi literatur dan                     kajian pustaka

123mm

6mm

26mm

153mm